**聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管品种中包装系统的氧气透过量测定方法**

取样品3个，将试样安装在仪器的包装件试验台上，并用环氧树脂将试样与试验台连接处密封（如下图所示），调节仪器参数，在23℃±2℃，相对湿度50±10%，空气中检测（20.8% 02）其氧气透过量，以3个结果的平均值计，每一个供试品测定值与平均值的差值不得超过平均值的±10%。

。

