**磷霉素钙制剂包装材料中塑化剂DEHP和DIBP的迁移试验方法**

**色谱条件：**色谱柱：C18 柱（Agilent，250mm×4.6mm,5µm）；流动相：甲醇-水（95:5）； 流速：1ml/min；柱温：30℃；检测波长：245nm；进样量：20µl。

**测定法：**取DEHP标准溶液、DIBP标准溶液0.3ml置同一20ml量瓶中，加甲醇稀释并定容，制成每1ml中含DEHP和DIBP各1.5µg的溶液。再精密量取2ml置20ml量瓶中，制成含DEHP和DIBP各0.15µg/ml的溶液，作为对照品溶液。精密称取样品1g置100ml锥形瓶中，超声30min后4500转/分钟离心10分钟，取上清液20µl进样。